METALEN SCHRIJNWERK

Bestekbeschrijvingen

Draaideuren

Kwaliteit, duurzaamheid en prijzen beproefd en bewezen sinds meer dan 40 jaar!

Inleiding

(ter attentie van Opdrachtgevers en Ontwerpers)

Beste Partner,

Heeft u al eens stilgestaan bij de extra’s die uw deur moet bieden om bestand te zijn tegen de talrijke en gevarieerde belastingen zoals

- een groot aantal openings- en sluitingscycli

- een corrosieve atmosfeer

- schokken en slagen

- klimaatschommelingen

- brand

- vandalisme

- agressie

- lawaai

- enz.

Rekening houdend met deze onvermijdelijke - en meestal onderschatte - belastingen, zal een traditionele deur, die op het eerste gezicht voordelig lijkt, zeer hoge gebruikskosten genereren wegens het vereiste onderhoud of omdat het deurgeheel voortijdig moet worden vervangen.

Hoe kan u dit vermijden?

Wat is de stand van zaken op het vlak van technische specificaties en normalisatie?

Hoe kan er doeltreffend maar beknopt worden voorgeschreven?

Om u te helpen al deze vragen te beantwoorden, hebben we voor u een bestek met objectieve en duidelijke teksten uitgewerkt.

Deze omvatten de beschrijving en vooral de prestaties die u van metalen deurgehelen mag eisen. Ze maken een correcte vergelijking mogelijk waardoor u de juiste keuze kan maken.

Met beleefde groeten,

Inhoudsopgave

Algemeen

- Bericht aan de lezer

- Kwaliteit van de producten

- Kwaliteit van de uitvoering van de werken

Draaideurgehelen

- Basiskenmerken 								pagina 5

- inbraakwerende opties

- brandwerende opties

- akoestische opties

- Prestaties 									pagina 7

- Uitrusting voor draaideurgehelen 						pagina 9

Prestaties samenvatting

- Basisprestaties van de Metal+ draaideur						page 17

- Optionele prestaties van de Metal+ draaideur					page 18

Bijlagen : doorsneden

- Annex 1a : 	draaideur niet beglaasd						page 19

- Annex 1b : 	draaideur dubbel zonder prioriteit				page 20

- Annex  1c : 	mal afmetingen							page 21

- Annex 2 : 	gamma beglazing						page 22

- Annex 3 :	draaideur max beglaasd						page 23

- Annex 8 : 	vaste ramen beglaasd-niet beglaasd				page 24

- Annex 9 : 	draaideur EI1 60						page 25

- Annex 10 : 	draaideur EI2 120						page 26

- Annex 11 : 	draaideur EI1 120						page 27

- Annex 12a : 	draaideur CR3 inbraak scharnierzijde				page 28

- Annex 12b : 	draaideur CR3 inbraak niet-scharnierzijde			page 29

- Annex 13a : 	draaideur CR4 inbraak scharnierzijde				page 30

- Annex 13b : 	draaideur CR4 inbraak niet-scharnierzijde			page 31

- Annex 14 : 	draaideur CR5 							page 32

- Annex 30 : 	kozijn in opbouw						page 33

Algemeen

Bericht aan de lezer

Alle opties worden tussen rechte haakjes weergegeven; de niet-gewenste opties moeten worden geschrapt.

Alle bijkomende informatie wordt tussen ronde haakjes weergegeven.

Kwaliteit van de producten

-	Alle documenten ter staving van de vermelde prestaties, zoals PV’s, goedkeuringen, certificaten, BENOR-aTg-certificaten, monsters, technische fiches, enz., – moeten voor het begin van de werken [aan de Architect][de Leidende ambtenaar][de Opdrachtgever] worden bezorgd

-	Alle documenten waarnaar het bestek verwijst (normen of geldende technische specificaties, PV’s, goedkeuringen, certificaten, enz.), kunnen worden vervangen door andere als gelijkwaardig erkende documenten; de gelijkwaardigheid wordt bepaald door een ter zake geaccrediteerde organisatie of een ter zake geaccrediteerd laboratorium.

-	Het leveren van minder goede producten met refactie wordt niet aanvaard.

-	De prestaties die voor een deurgeheel (deurblad+kozijn+uitrusting+beglazing) of een gemengde wand worden geëist, zijn onlosmakelijk verbonden.

Kwaliteit van de uitvoering van de werken

-	De werken worden uitgevoerd volgens de instructies van de Opdrachtgever of de Architect, de regels van het vak en/of de geldende technische specificaties of enig ander als gelijkwaardig erkend document; de gelijkwaardigheid wordt bepaald door een ter zake geaccrediteerde organisatie of een ter zake geaccrediteerd laboratorium.

Draaideurgehelen

- Basiskenmerken (internationaal)

  - Algemene opbouw (basis module)

- Alle maatdeuren van dezelfde fabrikant hebben, ondanks hun verschillende prestaties, een zelfde basisconstructie en zien er tevens hetzelfde uit. Dikte basisversie: +/- 71mm

- De vleugel en het kozijn liggen in hetzelfde vlak.

- De cilinder steekt niet uit t.o.v. het deurblad, waardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de vlakheid van het deurblad en de weerstand tegen inbraakpogingen. Dankzij dit is een cilinderrozet dan ook overbodig.

- Het kozijn bedekt de hele muurdikte en wordt d.m.v. stalen bevestigingsankers stevig op de ruwbouw verankerd; vervolgens wordt het langs de drie kanten opgestort met naleving van de bestaande eisen m.b.t.: de dikte van de wanden, de aansluiting met de kolommen, enz.

- Het kozijn is minstens 1,5 mm dik en de bekledingsplaten van het blad zijn 1,5 mm dik.

- Het kozijn en de bekledingsplaten zijn eerste keus thermisch gegalvaniseerd, d.w.z. naar rata van minstens 275 g/m².

- Het blad wordt opgebouwd rond een inwendige structuur uit kokerprofielen (klasse M7 volgens EN 947) Deze draagstructuur van 60 x 60 mm, met een dikte van 2 mm, is tegen corrosie behandeld. De 4 randen van de bekledingsplaat worden op de smalle kant van het blad omgeplooid en zonder lassen op de structuur vastgeschroefd. Zo wordt de oorspronkelijke galvanisatie niet aangetast en is schilderen na plaatsing overbodig. Raken de platen toch beschadigd, dan kunnen ze worden vervangen.

- De vleugel wordt gemonteerd met behulp van scharnieren [uit corrosiebestendig staal][uit roestvast staal 18/8], met onderhoudsvrije en wrijvingsvrije bronzen lagers. De scharnieren worden rechtstreeks in de structuur geschroefd, zonder lassen. Ze kunnen worden afgesteld en vervangen. Er is geen contact tussen de scharnieren en de gegalvaniseerde platen.

- De vervangbare en regelbare scharnieren maken een perfecte uitlijning en afstelling mogelijk. Zodoende kan de perfecte aansluiting van het deurblad tegen de in het kozijn gevatte neopreen dichting, de optimale werking van het deurgeheel evenals een grotere brandveiligheid (dichtheid tegen koude en toxische gassen) en een betere geluidsisolatie verzekeren.

- De dubbele neopreen dichting is in de kozijnaanslag vastgezet. De aanslag wordt gevormd door de plooien van het kozijn uit een stuk.

- Twee geschroefde scharnieren volstaan voor deuren met courante afmetingen zonder inbraakwerende opties. Met behulp van 2 scharnieren kan de vleugel optimaal worden afgesteld. Het aantal scharnieren voldoet aan de eisen voor intensief gebruik: 1.000.000 openings-/sluitingscycli (klasse f8 overeenkomstig EN 1191). De grootte en de prestaties van het deurgeheel bepalen of er meer dan 2 scharnieren nodig zijn.

- Tegen de binnenzijde van het blad wordt steenwol met hoge densiteit aangebracht.

- Voor de brandwerende deuren wordt op onzichtbare wijze een beschermd opzwellend product in de kopse kant van het blad ingebracht. Zo ontstaat een bescherming tegen mechanische schade en vocht. Het opzwellende product vereist geen onderhoud.

- Voor de buitendeuren die aan weer en wind zijn blootgesteld, moeten boven- en onderaan druiplijsten worden voorzien.

- Basisuitrustingen voor basis module

- standaardslot, twee deurkrukken in alu en voor dubbele deuren een manuele grendel met 2 sluitpunten.

- Zie annex 1a : draaideur niet beglaasd

- Zie annex 1b : draaideur dubbel zonder prioriteit

- Zie annex 1c : mal afmetingen

- Mogelijkheid tot plaatsen van vaste wand: zie annex 8. Dit element kan een geheel vormen met een deurgeheel (zijdelings of als bovenlicht).

  - Beglazing

- De niet-brandwerende beglazing is van het type [55.2][…]

- Het gaat om een [enkelvoudige] [dubbele] gelaagde beglazing.

(Noot: de afmetingen van de verschillende beglazingen die voor de deur mogelijk zijn, zijn opgenomen in bijlage 2).

- De bevestiging van de beglazing wordt afgedekt d.m.v. glaslatten die kunnen worden losgeclipt. Vastzetten met kit is verboden.

- De verbindingen tussen beglazing en deurgeheel vormen geen zwakke plek.

- Zie annex 3 : draaideur max beglaasd

  - Afwerkingen (naar keuze)

- Standaard: thermische galvanisatie, schilderwerk niet verplicht

Het deurgeheel wordt in de fabriek van een dubbele bescherming voorzien:

- thermische galvanisatie (minimale dichtheid: 275 g/m2; samenstelling: zink + aluminium).

- primer (minimale dikte: 2 (m; samenstelling: chromatisatie + polymeer).

De structuurelementen die van wezenlijk belang zijn voor de duurzaamheid van het deurgeheel worden mechanisch samengevoegd.  De oorspronkelijke galvanisatie van de bladen en kozijnen blijft intact. Daarom is schilderen (en later herschilderen) niet noodzakelijk.

- Schilderwerk na plaatsing

Het schilderen gebeurt ter plekke, na plaatsing en volgens de regels van het vak op een schone, droge en ontvette ondergrond. (Aangeraden voor buitendeuren en/of deuren die in een corrosieve atmosfeer worden geplaatst.)

- Roestvast staal 304 of 316

Het kozijn en/of het blad kunnen vervaardigd zijn uit roestvast staal [304] [316].

- Skinplate

Gekleurde bekleding op kozijn en/of vleugel (niet-RAL).Gelieve contact op te nemen met de raadgevende ingenieur van uw regio.

  - Waarborgen

- 15 jaar op het deurgeheel (kozijn, vleugel en scharnieren).

- 2 tot 10 jaar op de specifieke uitrusting, vanaf de voorlopige oplevering.

- 10 jaar op de beschikbaarheid van identieke of gelijkwaardige reserveonderdelen.

- Dankzij de modulaire en geschroefde opbouw kunnen de uitrustingen, bekledingsplaten en scharnieren gemakkelijk worden vervangen.

- Prestaties

  - Basisprestaties van het draaideurgeheel

- f = gebruiksfrequentie overeenkomstig : EN 1191, EN 12046-2, EN 12400

Hoge gebruiksfrequentie f2 of f8 (max. klasse) :

1.000.000 openings-/sluitingscycli

- 	Overeenkomstig STS 53 Deuren, editie1993, art.53.04.32 (hoge gebruiksfrequentie F1 en F2)

- 	Overeenkomstig STS 53 Deuren, editie .2006, art.53.1.4.2.4. (gebruiksfrequentie f1 tot f8)

- M = verhoogde mechanische weerstandsklasse overeenkomstig : EN 947, EN 948, EN 949, EN 950

klasse R4 of M+7 :  voor vleugels met courante afmetingen tot 93 x 200 cm

klasse R2 of M+6 :   voor vleugels met afmetingen tot 120 x 250 cm

  - Overeenkomstig STS 53 Deuren, editie  1993, art.53.04.33 (verhoogde mechanische weerstand)

R1 tot R4

  - Overeenkomstig STS 53 Deuren, editie 2006, art.53.1.4.3.9. (verhoogde mechanische weerstand M+)

M+5 tot M+7

(Voor de brandwerende deuren worden deze waarden steeds vermeld in de Benor BUtgb van de fabrikant, hoofdstuk 7 Prestaties)

- Inbraakwerendheid EN 1627 (WK), met de tests overéénkomstig EN 1628, EN 1629, EN 1630

WK2*

*mits extra bescherming van de cilinder (indien een cilinder aan de agressiezijde)

- Geluidsisolatie : volgens EN ISO 717-1 en EN ISO 140-3 	Rw (C, Ctr) dB

Akoestische waarde standaard niet beglaasde deur : Rw = 30 dB

- T = thermische isolatie : NBN EN 10077-1 en NBN EN 10077-2 (door berekening)

T4 : U<2.0W/m²K.

Enekele deur niet beglaasd : U=1,9 W/m²K

muuropening van 1070x2200x200 met valdorpel en kozijn met thermische isolatie

Enkele deur niet beglaasd : U=1,6 W/m²K

muuropening van 2040x2200x200 met valdorpel en kozijn met thermische isolatie

(Grooter de deur is, lager en better zal de U-waarde)

- Luchtdichtheid EN 1026 en EN 12207

L1

L2 (met valdorpel)

- Winddichtheid EN 12210 et EN 12211

VC4

  - Optionele en cumuleerbare prestaties

Europese normen EN (eveneens vermeld in de STS 53 editie 2006)

- België: Brandweerstand NBN 713.020 of BENOR :

Rf30, Rf60

- Andere landen :

  - Brandweerstand, vlamdichtheid en isolatie EN 1634-1

EI1 30, EI1 60, EI1 120 (EI1 vereiste in België)

EI2 30, EI2 60, EI2 90, EI2 120, EI2 180

  - Stralingsweerstand EN 1363-2

RW 5kW/m², 10kW/m², 15kW/m², 20kW/m²

- Inbraakwerendheid EN 1627 (WK), met de tests overéénkomstig EN 1628, EN 1629, EN 1630

WK1 tot WK5

Agressiezijde te bepalen(scharnierzijde of niet-scharnierzijde)

- Geluidsisolatie : volgens EN ISO 717-1  en EN ISO 140-3 	Rw (C, Ctr) dB

Basis module enkele deur M+  = Rw 30 dB

Maximale akoestische demping groter dan 55dB in functie van afmetingen en uitrusting

Om de gevraagde akoestische isolatie te bereiken, moeten de juiste uitrustingen op de vloer voorzien worden ( 4-zijde omlijsting, valdorpels, enz.)

- Kogelwerendheid EN 15221 (FB of BR)

Draaideur niet beglaasd : FB1 – FB7

Draaideur beglaasd : FB1 – FB4

Vaste ramen beglaasd : BR1 – BR7

- Luchtdichtheid EN 1026 en EN 12207

Druk scharnierzijde : tot L4

Druk niet-scharnierzijde : tot L2

Om de gevraagde luchtdichtheid te bereiken, moeten de juiste uitrustingen op de vloer voorzien worden ( 4-zijde omlijsting, valdorpels, enz.)

- Waterdichtheid EN 1027 en EN 12208

Enkele deuren : > 9A (E750)

Dubbelen deuren : 6A

- Uitrustingen voor draaideurgehelen

Deurkruk

-	De deurkruk is speciaal ontworpen om te voorkomen dat mensen zich in panieksituaties aan de deurkruk kwetsen of eraan blijven hangen.

-	Er wordt een ronde rozet voorzien.

-	Het geheel bestaande uit deurkruk en rozet is vervaardigd uit (geëloxeerd gegoten aluminium( (geborsteld roestvast staal 18/8( (nylon met continu inzetstuk uit corrosiebestendig staal(

-	Het geheel wordt in de fabriek voorgeassembleerd met behulp van een systeem bestaande uit lager + klemring.

-	De rozet wordt op de vleugel bevestigd d.m.v. 2 doorgaande schroeven die met een hartafstand van 38 mm worden geplaatst; zo is een maximale stevigheid verzekerd.

-	De bevestiging van de deurkruk op de as wordt verstevigd d.m.v. een perfect geïntegreerde holle zeskantschroef.

Standaardslot

-	Het slot wordt ingebouwd en is van het type loopslot

-	Het is volledig vervaardigd uit corrosiebestendig staal.

-	De behuizing is van het gesloten type.

-	De interne onderdelen zijn behandeld met een thermisch stabiel smeermiddel.

-	De nachtschoot wordt geactiveerd door een cilinder van het Europrofieltype die wordt geleverd met 3 sleutels.

-	(De voorplaat is vervaardigd uit roestvast staal.]

(Noot: niet-brandwerende en brandwerende deuren kunnen zonder slot worden uitgevoerd. Dit is praktisch voor intensief gebruikte deuren  => uitrustingsvoorbeeld: duwplaat/trekgreep.

Slot met paniekfunctie

-	Het slot wordt perfect in de vleugel ingewerkt.

-	De vierkante as uit twee delen maakt de paniekfunctie mogelijk bij bediening langs de binnenzijde, alsook de opening van de deur met behulp van de deurkruk langs de buitenzijde.

-	Het slot is volledig vervaardigd uit corrosiebestendig staal.

-	De behuizing is van het gesloten type.

-	De interne onderdelen zijn behandeld met een thermisch stabiel smeermiddel.

-	De nachtschoot wordt geactiveerd door een cilinder van het Europrofieltype.

-	Het slot met paniekfunctie is een slot met (enkelvoudige werking( (dubbele werking(.

-	(Het slot met paniekfunctie en de deurkruk voldoen aan de EN 179(.

-	(De voorplaat is vervaardigd uit roestvast staal 18/8.(

Antipaniekstang en push-bar

(Model A(

-	De uitrusting is aangepast aan een gemiddelde intensiteit en gebruiksfrequentie.

-	De uitrusting is gegarandeerd bestand tegen 200.000 openings- en sluitingscycli.

-	De stang ligt goed in de hand bij het sluiten.

(Model B(

-	De uitrusting is van het ‘Heavy Duty’ type, aangepast aan een grotere intensiteit en gebruiksfrequentie.

-	De uitrusting is gegarandeerd bestand tegen 500.000 openings- en sluitingscycli.

-	De stang ligt goed in de hand bij het sluiten.

-	(De uitrusting is perfect verenigbaar met alle inbouwsloten met as 9mm.(

(Model C – type push-bar(

-	De uitrusting is aangepast aan een grote intensiteit en gebruiksfrequentie.

-	(De push-bar en het slot voldoen aan de EN 1125.(

-	De uitrusting is gegarandeerd bestand tegen 200.000 openings- en sluitingscycli.

-	Het mechanisme is van het duwstang- of push-bartype: zodra er lichtjes tegen de stang wordt geduwd (door een enkele persoon of door meerdere personen), wordt de deur in alle omstandigheden automatisch geopend.

-	De drukgevoeligheid is gelijkmatig verdeeld over de hele stang.

-	De ergonomische en compacte uitrusting (geen hendels die uitsteken t.o.v. het deurvlak) zorgt voor een maximale vrije doorgang.

(Model D(

- De antipaniekstang en het slot voldoen aan de EN 1125.

- Deze uitrusting wordt (inbouw( (opbouw(.

- Bij dubbele deuren wordt er op elke vleugel een antipaniekstang geplaatst.

Hydraulische deursluiter

-	De deursluiter is van het hydraulische en thermoconstante type met een behuizing uit een corrosiebestendige legering.

-	Het mechanisme is van het type (met gelede arm voor opbouw op de vleugel( (met glijarm voor opbouw op de vleugel((met een in de vleugel ingewerkte glijarm(.

-	De deursluiter wordt (langs de scharnierzijde( (langs de niet-scharnierzijde( geplaatst (In het algemeen wordt de deursluiter langs de scharnierzijde geplaatst. Voor buitendeuren of deuren die bestand moeten zijn tegen vandalisme, stellen we voor de deursluiter langs de binnenkant te plaatsen of langs de kant die niet tegen vandalisme moet worden beschermd.)

-	De onafhankelijke instelling van 3 parameters - sluitkracht, sluitsnelheid, eindslag - zorgt voor een optimaal comfort.

-	De sluitkracht kan aan het gewicht van de deur worden aangepast.

-	De uitrusting is bestand tegen weer en wind.

-	De deursluiter wordt geleverd met een garantie van 3 jaar; voor de modellen met glijarm geldt een garantie van 5 jaar.

-	De uitrusting wordt geleverd met de volgende afwerking: (zilvergrijs( (RVS( (RAL-kleur nr....(

-	(De deursluiter wordt uitgerust met een mechanisch vertragingsmechanisme dat kan worden ingesteld tussen 0 en 30 seconden( (Door middel van deze mechanische uitrusting wordt de deur pas na een zekere tijd gesloten zodat er voldoende tijd blijft voor de doorgang van een voertuig of van verscheidene personen.)

-	(De deursluiter met glijarm is uitgerust met een ontkoppelbare elektromagnetische arm.(

Sluitvolgorderegelaar ingebouwd in het kozijn

-	De sluitvolgorderegelaar is vervaardigd uit corrosiebestendig staal; de geleiderolletjes zijn uit nylon.

-	Deze regelaar wordt volledig ingewerkt in de bovendorpel, langs de niet-scharnierzijde.

-	De armen zijn klein en niet zichtbaar in gesloten stand.

Gecombineerde sluitvolgorderegelaar en deursluiter voor de dienstvleugel

-	Deze uitrusting bestaat uit een sluitvolgorderegelaar gecombineerd met een hydraulische, thermoconstante deursluiter.

-	Ze is volledig vervaardigd uit aluminium.

-	De regelaar wordt geïnstalleerd op het kozijn en de deursluiter op de vleugel.

-	De uitrusting wordt geleverd met een garantie van 5 jaar.

-	De uitrusting wordt geleverd met de volgende afwerking: (zilvergrijs( (RVS( (RAL-kleur nr....(

-	(De uitrustingen is bestand tegen weer en wind.(

- Deursluiter

-	De deursluiter is van het hydraulische en thermoconstante type met een behuizing uit een corrosiebestendige legering.

-	Het mechanisme is van het type met glijarm.

-	De onafhankelijke instelling van 3 parameters - sluitkracht, sluitsnelheid, eindslag - zorgt voor een optimaal comfort.

-	De sluitkracht kan aan het gewicht van de deur worden aangepast.

-	Een veiligheidsventiel beschermt het toestel tegen abnormaal bruusk openen of sluiten.

-	De uitrusting is bestand tegen weer en wind.

-	De deursluiter is extra plat.

-	De deursluiter wordt geleverd met een garantie van 5 jaar.

-	(De deursluiter is uitgerust met een ontkoppelbare elektromagnetische arm.(

- Sluitvolgorderegelaar

-	De in de glijarm geïntegreerde sluitvolgorderegelaar is haast onzichtbaar.

Automatische deuropener

-	Deze uitrusting kan op de deuren worden voorzien. (Gelieve ons te raadplegen.)

Manuele en mechanische grendel met 2 sluitpunten voor halfvaste vleugel

-	Met deze uitrusting kunnen de sluitpunten boven- en onderaan gelijktijdig manueel worden vergrendeld.

-	De uitrusting wordt in de vleugel ingewerkt en is niet zichtbaar wanneer de deur gesloten is.

-	De voorplaat, de behuizing en het mechanisme zijn tegen corrosie behandeld.

-	De stangen zijn vervaardigd uit roestvast staal 18/8.

-	De interne onderdelen zijn behandeld met een thermisch stabiel smeermiddel.

-	(De voorplaat is vervaardigd uit roestvast staal 18/8.(

Automatische en mechanische grendel met 2 sluitpunten voor halfvaste vleugel

-	Deze uitrusting zorgt voor de gelijktijdige automatische vergrendeling van de sluitpunten boven- en onderaan.

-	De uitrusting wordt in de vleugel ingewerkt en is niet zichtbaar wanneer de deur gesloten is.

-	De sluitpunten worden automatisch vergrendeld wanneer de dienstvleugel gesloten is.

-	De halfvaste vleugel kan in vergrendelde stand blijven staan.

-	De voorplaat, de behuizing en het mechanisme zijn tegen corrosie behandeld.

-	De schoot en de stangen zijn vervaardigd uit roestvast staal 18/8.

Automatische dichting onder aan de deur

-	Deze uitrusting bestaat uit een behuizing waarin een op een metalen profiel aangebrachte elastomeer dichting zich verticaal verplaatst.

-	Het mechanisme is vervaardigd uit staal of aluminium.

-	Er is haast geen wrijving over de vloer.

-	De afsluithoogte tussen vloer en deur kan worden ingesteld tussen 0 en 11 mm.

-	De dichting is vervaardigd uit zelfdovend silicone dat aan de eisen voor brandwerende deuren voldoet.

-	De uitrusting maakt een nauwkeurige instelling van de hellingshoek en van de druk op de vloer mogelijk.

-	Uitvoering met geluidsisolatie mogelijk

Ventilatieroosters

-	Voor niet-brandwerende deuren wordt de hoogte van het ventilatierooster uitgevoerd volgens de wensen van de klant. Voor brandwerende binnendeuren wordt een rooster met de volgende afmetingen voorzien: (vleugelbreedte – 21 cm) x (hoogte = 24 cm)

-	Het brandwerende ventilatierooster heeft een vrije doorgang van 30 % t.o.v. zijn oppervlakte.

Vloerbus

-	De vloerbus is vervaardigd uit gegoten roestvast staal 18/8.

-	Deze vloerbus is zelfreinigend dankzij de werking van de grendel en de geometrie van de bus.

-	Door de schuin afgewerkte bovenzijde kan deze vloerbus precies in het vlak van de afgewerkte vloer worden geplaatst.

-	De vloerbus is van het type (easy clean( (met kogel(.

Deurstop

-	De deurstop is ontworpen voor zware deuren.

-	Het gaat om een deurstop voor (bevestiging aan de wand( (dubbele bevestiging aan de vloer( (bevestiging aan de wand d.m.v. een steun(.

Wandelektromagneet

-	De deurvleugels kunnen worden opengehouden door middel van een elektromagnetische deurhouder.

-	Deze uitrusting laat een bevestiging toe die aan alle mogelijke configuraties kan worden aangepast (vloer, wand, plafond…).

Speciale schroeven

-	Voor de schroeven is een aangepaste schroevendraaier vereist.

Inbraakwerend slot met manuele en mechanische vergrendeling met 1 of 3 sluitpunten

-	Het slot is van het type met (1 sluitpunt( (3 sluitpunten( naargelang wat op basis van de prestaties nodig is. Wanneer een slot met 3 sluitpunten wordt geplaatst, activeert de cilinder eveneens de sluitpunten boven- en onderaan.

-	Het slot wordt perfect in de vleugel ingewerkt.

-	Het is volledig vervaardigd uit corrosiebestendig staal.

-	De voorplaat is vervaardigd uit roestvast staal 18/8.

-	De uitrusting is bestand tegen brand.

-	De behuizing is van het gesloten type.

-	De interne onderdelen zijn behandeld met een thermisch stabiel smeermiddel.

-	De nachtschoot wordt geactiveerd door een cilinder van het Europrofieltype geleverd met 3 sleutels.

Inbraakwerend slot met automatische en mechanische vergrendeling met 1 of 3 sluitpunten

-	Het slot is van het type met (1 sluitpunt( (3 sluitpunten( naargelang wat op basis van de prestaties nodig is. Zodra de vleugel gesloten is, wordt de inbraakwerende vergrendeling automatisch geactiveerd, evenals de sluitpunten boven- en onderaan wanneer een slot met 3 sluitpunten is voorzien.

-	Het slot wordt perfect in de vleugel ingewerkt.

-	Omdat de mechanische werking geen stroom vereist, is men steeds zeker van de vergrendeling.

-	De dagschoot met verlengde loop uit sterk staal zorgt voor de gewenste inbraakwerendheid.

-	Een veiligheidspal onder de dagschoot belet dat deze wordt ingeduwd wanneer de deur gesloten is.

-	De sluitpunten kunnen bovendien ook met behulp van een sleutel worden vergrendeld.

-	De uitrusting is bestand tegen brand.

-	Het slot is volledig vervaardigd uit corrosiebestendig staal.

-	De behuizing is van het gesloten type.

-	De interne onderdelen zijn behandeld met een thermisch stabiel smeermiddel.

-	De nachtschoot wordt geactiveerd door een cilinder van het Europrofieltype geleverd met 3 sleutels.

Toegangscontrole

- Door middel van een slot

(Noot: bepaalde systemen werken slechts op basis van stroomonderbreking en/of stroomtoevoer - fail safe/fail secure => gelieve contact met ons op te nemen als u bijkomende informatie wenst.)

-	Deze uitrusting biedt de mogelijkheid het deurgeheel van op afstand automatisch elektrisch te vergrendelen en te ontgrendelen.

-	Ze is verenigbaar met alle elektronische toegangscontrole- en toegangsbeheersystemen en maakt de uitvoering van de betreffende functies mogelijk zonder de prestaties van het deurgeheel te wijzigen.

-	De uitgang (is vrij((wordt gecontroleerd(.

-	Herstellen en het openen van de deur met behulp van een sleutel zijn steeds mogelijk.

-	Het slot wordt perfect in de vleugel ingewerkt.

- Door middel van een elektromagneet

-	De elektromagneet wordt (opgebouwd((in het kozijn ingewerkt(.

-	Deze uitrusting wordt (langs de scharnierzijde( (langs de niet-scharnierzijde( geplaatst (In het algemeen wordt de elektromagneet langs de kant van de scharnieren geplaatst. Voor buitendeuren of deuren die bestand moeten zijn tegen vandalisme, stellen we voor de elektromagneet langs de binnenkant te plaatsen of langs de kant die niet tegen vandalisme moet worden beschermd.)

-	(Bij dubbele deuren wordt op elke vleugel een elektromagneet geplaatst.(

Signalisatie van de vleugelstand: magneetcontact (reed-contact)

-	Met behulp van deze uitrusting kan op elk gewenst moment en van op afstand worden nagegaan in welke stand de vleugel staat.

-	De informatie wordt verstrekt door een magneetcontact tussen een permanente magneet die in de vleugel is ingewerkt en een contactor die in het kozijn is ingewerkt.

-	De uitrusting is volledig ongevoelig voor stof en vocht.

-	(Bij dubbele deuren wordt er op elke vleugel een magneetcontact geplaatst.(

Signalisatie van de vergrendeling van het deurgeheel: microswitch

-	Door middel van de microswitch kent men op elk gewenst moment en van op afstand de toestand van de slotschoot.

-	De microswitch wordt op de slotschoot bevestigd.

-	Bij dubbele deuren wordt de microswitch op de manuele grendel geplaatst

Signalisatie voor telebewaking: toestand van het vleugeloppervlak

-	Met deze uitrusting kan men op elk gewenst moment en van op afstand nagaan of de vleugel in orde is.

-	De informatie wordt verstrekt door een elektrische lus uit geïsoleerde koperdraad met een doorsnede van 0,5 mm² die onder het oppervlak van de bekledingsplaten van de vleugel wordt geplaatst.

-	De lus wordt in de fabriek geïnstalleerd (langs de aanvalszijde( (langs de aanvalszijde en langs de beveiligde zijde(.

-	De uitrusting is volledig onzichtbaar van buiten uit en vereist geen enkel onderhoud.

Informatie- en/of stroomoverdracht tussen vleugel en kozijn: kabeldoorvoer

-	Voor de overdracht van stroom wordt een kabeldoorvoer gebruikt bestaande uit een behuizing (opgebouwd langs de niet-aanvalszijde( (ingewerkt in de kopse kant van de vleugel/het kozijn( en een veer die met het kozijn/de vleugel moet worden verbonden, ter geleiding en bescherming van de elektrische draden.

-	De verbindingen tussen de verschillende vleugeluitrustingen worden in de fabriek uitgevoerd.

-	De bekabeling is makkelijk toegankelijk en/of vervangbaar wanneer dit wegens een defect noodzakelijk is.

-	De kabeldoorvoer met het vereiste aantal draden is gegarandeerd bestand tegen 200.000 openings- en sluitingscycli overeenkomstig art. 53.04.32 van de STS 53.

-	Als de uitrusting ingebouwd wordt, is ze onzichtbaar als de deur gesloten is.

-   Nota: deze uitrusting vereist een deurstop om de openingshoek van de deur te beperken.

Instellingen en/of organisaties actief op het vlak van de kwaliteit

België

-	ANPI - Association Nationale pour la Protection des Personnes (http://www.anpi.be)JPM ELX 150

BOSEC - Belgian Organization for Security Certification (http://www.bosec.be)

-	CRIG - Centre de Recherches des Instituts Groupés de Helmo (www.crig.be)

-	WTCB- Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (wtcb.be)

-	KMS – Koninklijke Militaire School (http://www.rma.ac.be)

-	BIN – Belgisch Instituut voor Normalisatie (http://www.nbn.be/)

-	MVI / - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

-	BUtgb – Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, (http://www.butgb.be)

-	EUtgb – Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (http://www.ueatc.com/)

Andere landen van de Europese Unie

-	Alle organisaties en laboratoria die bevoegd zijn voor keuringen, analyses en tests en waarvoor het beginsel van wederzijdse erkenning op Europees vlak geldt.

-	Alle Europese organisaties die technische voorschriften uitwerken waarvoor de duidelijke en objectieve gelijkwaardigheid met Belgische voorschriften kan worden aangetoond.

-	CTICM (http://www.cticm.com/)

- 	Testlaboratorium EFECTIS (http://www.efectis.com/)

- 	CNPP: expert in preventie en risicobeheersing (www.cnpp.com)

Prestaties samenvatting

Annex 1c

MAL AFMETINGEN

# Text boxes

# Rue Derrière l’Eau 11

B-4960 Malmedy

Tél : 080/34.84.80

Fax : 080/33.08.11

www.heinen.be

info@heinen.be